- 技术规范要求

- 一、技术规范要求

1. 瓷泥釉配方烧成温度为11#錐1360︒；

2. 抗热震性为+180︒-20︒不裂；

3. 吸水率为﹤0.1%；

4. 白度为﹥82︒；

5. 可溶性铅﹤1.0(mg/L)、可溶性镉﹤0.25(mg/L)。

6. 微波、烤箱无电弧产生，不裂；

7. 外观：无斑点、无落渣、无色脏、无针孔、无釉面擦伤、无变形。

8. 花面-wd0806金环满花。

- 二、需求清单

| 品目号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 品目号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十二弯勺 | 个 | 300 | 24 | 10〞饭盘 | 个 | 10 |
| 2 | 长方双用筷架 | 个 | 100 | 25 | 12〞饭盘 | 个 | 10 |
| 3 | 2.75〞味碟 | 个 | 100 | 26 | 12〞浅盘 | 个 | 10 |
| 4 | 4.8〞口汤碗 | 个 | 300 | 27 | 14〞浅盘 | 个 | 10 |
| 5 | 4.8〞东方翅碗 | 个 | 100 | 28 | 12〞正德盘 | 个 | 10 |
| 6 | 8〞浅盘 | 个 | 300 | 29 | 14〞正德盘 | 个 | 10 |
| 7 | 12〞东方垫盘 | 个 | 100 | 30 | 12〞八角水果盘 | 个 | 10 |
| 8 | 圆头毛巾碟 | 个 | 100 | 31 | 12〞彩虹长方盘 | 个 | 10 |
| 9 | 指印杯 | 个 | 110 | 32 | 14〞彩虹长方盘 | 个 | 10 |
| 10 | 江中碟 | 个 | 110 | 33 | 9〞厚碗 | 个 | 10 |
| 11 | 圆头牙签筒 | 个 | 12 | 34 | 10〞厚碗 | 个 | 10 |
| 12 | 3.2〞高身烟缸 | 个 | 24 | 35 | 10〞方形厚边浅盘 | 个 | 10 |
| 13 | 如意酱醋壶 | 个 | 24 | 36 | 18〞新形鱼盘 | 个 | 10 |
| 14 | 雅韵茶壶 | 个 | 12 | 37 | 11.5〞反口四角汤碗 | 个 | 10 |
| 15 | 10〞反口四角汤碗 | 个 | 12 | 38 | 8〞旦形丰收汤盘 | 个 | 10 |
| 16 | 即位佛跳墙 | 套 | 100 | 39 | 6〞旭日顺边碗 | 个 | 10 |
| 17 | 5〞螺纹盅 | 套 | 100 | 40 | 7〞平脚垂边 | 个 | 10 |
| 18 | 7〞沙特高脚碗 | 个 | 30 | 41 | 2#佛跳墙 | 套 | 10 |
| 19 | 14〞正方天线盘 | 个 | 12 | 42 | 101#黑煲 | 套 | 10 |
| 20 | 12〞万豪指印盘 | 个 | 12 | 43 | 1024#黑煲 | 套 | 10 |
| 21 | 新一位翅盅 | 套 | 100 | 44 | 6〞闪电圆形深盘 | 个 | 10 |
| 22 | 6.5〞日韩正方盘 | 个 | 50 | 45 | 8.5〞花蕾盘 | 个 | 50 |
| 23 | 7〞四方深式盘 | 个 | 10 | 46 | 6〞宽边沙拉碗 | 个 | 10 |